自費全人工髖關節系統(楔形骨柄)介紹與收費標準

- 「全人工髖關節系統(楔形骨柄)」使用說明

| 使用原因 | 陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。 |
| --- | --- |
| 副作用 | 同傳統髖關節置換術可能的副作用: 1股骨頸的選擇不當。2骨盤或股骨的骨折。3感染。4神經性疾病。5心臟血管疾病。6組織反應:組織對植入物產生異物反應。7粗隆部之不癒合:常常和術後很快就持重或常用粗隆部進入之方式進行手術時，對粗隆部之固定不當所導致。8髖臼植入不當引起穿入骨盆腔。 |
| 特材特性 | 第四代的陶瓷球頭(Delta)改進了組成分，維持了陶瓷優異的生物相容性及潤滑度，在機械性質硬度及韌性上都增強，彎曲強度(Bending strength)更達兩倍以上。不僅如此，更光滑堅硬的表面，使得磨耗較第三代陶瓷更為將低，避免因為磨屑造成的骨融蝕，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，楔形骨柄適用於人工髖關節初次置換或再置換手術,為軸頭12/14錐狀設計之模組,主要成分為鈦合金,其近端鈦電漿噴塗可促進骨質附著並提供手術後良好固定。 |
| 注意事項 | 原則:須注意病人的選擇及醫師可靠安全的手術判斷。陶瓷股小球的正確選擇、安裝與固 定，是影響植入物使用壽命關鍵因素。陶瓷股小球的使用壽命如同其他植入物一樣，受 到生物學、生物力學和其他外在因素的影響限制。因此必須嚴格遵守關於產品適應症、 禁忌症、注意事項和警告說明的規定，才能充分延長產品的壽命。 |
| 與健保給付品項之療效比較 | 第三代陶瓷磨耗面已較傳統金屬/塑膠磨耗面的耐磨度增加，而第四代的陶瓷球頭(Delta)改進了組成分，維持了陶瓷優異的生物相容性及潤滑度，在機械性質硬度及韌性上都增強，彎曲強度(Bending strength)更達兩倍以上。不僅如此，更光滑堅硬的表面，使得磨耗較第三代陶瓷更為將低，避免因為磨屑造成的骨融蝕，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率。故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。 |

二、本院使用健保給付之全人工髖關節系統(楔形骨柄)廠牌名稱與收費內容如下表，由健保局部分給付，超過部分由保險對象自行負擔，舉例說明如下：

| 健保編號 | 本院中文名 | 醫院單價 | 健保部分給付 | 病患自行負擔之差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FBHPCUTF1TU0 | 楔形骨柄-DELTA巨頭陶瓷對陶瓷系統(整組) | 134414 | 40896 | 93518 |

三、本院目前之收費標準，可至林口長庚專科網頁查詢

連結網址：https://www1.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3270/home/joint.html

連結路徑：長庚全球資訊網-長庚體系-林口長庚-科部介紹-骨科部-林口長庚骨科部官方網站-
次專科介紹-關節重建骨科-收費標準

# Text boxes

直接掃圖連結